ОКЕАНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И .ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ОСВОЕНИЯ

АндреевС.И., Бабаева С.Ф.

ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга)

Ресурсный фонд океанических полезных ископаемых представлен тремя хорошо изученными рудными видами минерального сырья: железомарганцевыми конкрециями (ЖМК), кобальтмарганцевыми корками (КМК) и глубоководными полиметаллическими сульфидами (ГПС).

Железомарганцевые конкреции (ЖМК) распространены в абиссальных районах Мирового океана, на глубинах 4000-5000 метров и более, в пределах глубоководных котловин. Количественной оценкой конкреционных скоплений является весовая плотность залегания – вес конкреций в пределах одного квадратного метра. Эта величина может варьировать от 5 до 20 кг и более на 1 м2. Состав ЖМК достаточно стабильный. Основными полезными компонентами являются Mn, Ni, Cu и Co, попутными – Mo, V, платиноиды, висмут и РЗЭ. Средние содержания основных металлов на Заявочном Участке России, в поле Кларион-Клиппертон, следующие: Mn=27,96-29,73%; Ni=1,30-1,39%; Cu=0,91-1,15%; Co=0,22-0,24%.

Кобальтмарганцевые корки – другой вид железомарганцевых образований, широко распространенный в океане и имеющий практическое значение. Он залегает на подводных горах и гайотах, на глубинах 1000-3500 м. Кобальтмарганцевые корки покрывают их скальные выходы многослойным покровом в 2-12 см толщиной. Мерой количественной оценки скоплений КМК также может быть вес корок в пределах 1 м2. В этом случае эта величина достигает нередко 70-80 кг/м2 и более. Основными полезными компонентами КМК являются: Mn=20-22%; Co=0,5-0,6% и Ni=0,4-0,5%. В качестве попутных могут быть Mo, Pt, РЗЭ (прежде всего церий), висмут, талий, теллур.

Глубоководные полиметаллические сульфиды формируются в осевых зонах срединно-океанических хребтов во внутренних районах Мирового океана или по его периферии в переходных зонах – транзиталях, часто в тыловодужных структурах: рифтах, на окраинах котловин внутренних морей, в кальдерах вулканов. Глубина залегания объектов ГПС самая различная от 800-900 до 4200 метров. В отличие от ЖМК и КМК, ГПС трехмерное геологическое образование. Основными полезными компонентами ГПС являются Cu, Zn, Au и Ag, иногда Pb. В число попутных входят Se, Te, As и Jn. Содержания основных компонентов варьируют в широком диапазоне: Cu=2,35-30,9%; Zn=2,52-16,4%; Pb=2,27-9,30%. Золото нередко достигает 10 г/т и более, Ag в рудах срединных хребтов редко превосходит 100 г/т, в транзиталях может возрастать на порядок, до 1900 г/т.

Таблица 1

Соотношение ресурсов стратегических металлов в рудах Мирового океана и континентов.

| Виды океанического минерального сырья | Металлы | Мировой океан |  | Континенты* |  | Соотношения ресурсов океан/суша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержания %% | Ресурсы млн. т | Содержания %% | Ресурсы млн. т |  |
| Железомарганцевые оксидные руды (ЖМК) и (КМК) | Ni | 0,63-1,42 | 603,5 | 0,7-2,6 | 162,0 | 3,7 |
|  | Cu | 0,60-1,21 | 388,1 | 0,3-3,97 | 1000,0 | 0,4 |
|  | Co | 0,03-0,73 | 339,9 | 0,04-0,17 | 13,4 | 25,4 |
|  | Mn | 20,0-36,05 | 18724,3 | 16-50 | 14623 | 1,3 |
|  | Pt | 0,10-1,31 г/т | 14,1 тыс. т | 0,3-3,7 г/т | 31,7 тыс. т | 0,4 |
|  | Mo | 0,05-0,07 | 37,0 | 0,01-0,10 | 19,6 | 1,9 |
| Глубоководные полиметаллические сульфиды | Cu | 2,35-30,9 | 6,0 | 0,3-3,97 | 1000,0 | 0,006 |
|  | Zn | 2,52-16,4 | 2,6 | 2,0-11,0 | 491,3 | 0,005 |
|  | Pb | 2,27-9,30 | 1,4 | 1,1-6,1 | 220,3 | 0,06 |
|  | Ag | 529-1900 г/т | 29,5 тыс. т | 100-400 г.т | 915,8 тыс. т | 0,03 |
|  | Au | 4,14-62,0 г/т | 802 т | 1,4-5,9 г/т | 109,4 тыс. т | 0,007 |

* Сведения о содержаниях и ресурсах металлов на континентах из работы «Запасы и добыча важнейших видов полезных ископаемых Мира». 2008./1/.

Из таблицы 1 следует вывод, что океанические руды по своему составу и масштабу распространения представляют реальный практический интерес, учитывая что общемировая и национальная минерально-сырьевая база России начинает ощущать дефицит в источниках целого ряда стратегических металлов. По данным ЦНИГРИ /3/, рентабельные запасы никеля будут исчерпаны к 2018 г, меди – к 2016 г. В связи с этим, отметим, что Ni и Cu – основные рудные компоненты ЖМК и КМК, а Cu присутствует в очень высоких концентрациях в составе ГПС.

«Океанический» кобальт – это специфический минерально-сырьевой феномен Мирового океана. При средних содержаниях 0.20-0.23% в ЖМК и высоких концентрациях кобальта 0.5-0.6% (нередко до 0.8-1.0%) в КМК, он способен произвести переворот на Мировом рынке металлов, как высоко конкурентный продукт переработки совершенно нового комплексного сырья на цветные металлы – железомарганцевых образований океана.

Общие масштабы распространения железомарганцевых образований в Мировом океане грандиозны – оцениваются, по данным ВНИИОкеангеология в 94,5 млрд. т. сухой рудной массы. В т.ч. ЖМК составляют 51.3 млрд. т., КМК – 40,0 млрд. т. и не имеющий пока ресурсного значения гидротермальный тип корок – 3,4 млрд. т.

Один из типов ЖМК (поле Кларион-Клиппертон,Тихий океан) признан практически значимым и площади его распространения одновременно изучаются несколькими странами, имеющими Международные сертификаты на Заявочные Участки. Это Россия, Франция, Япония, Китай, Ю. Корея, Германия, сообщество восточноевропейских стран, объединенных в СО «ИНТЕРОКЕАНМЕТАЛ». Заявочный Участок Индии располагается в Индийском океане, в Центрально-Индоокеанском поле, где встречены  ЖМК геохимического типа Кларион-Клиппертон. Таким образом, в Мировом океане зарегистрировано 9 Заявочных Участков ЖМК, 75 тыс. км2 каждый. Кроме того, в поле Кларион-Клиппертон четыре продуктивных участка зарезервированы за Международными Корпорациями: OMA, OMI, OMCO и KCON, объединяющими капиталы США, Канады, Германии, Великобритании, Голландии, Бельгии, Италии и Японии. На Российском Заявочном Участке в пределах Российского Разведочного Района (РРР), согласно контракта с МОМД ООН, завершается второй этап разведки. Плановый срок окончания разведки – 2016 г. Согласно концепции изучения и освоения океанического месторождения ЖМК /2/, этап его промышленного освоения может наступить в начале двадцатых годов текущего столетия (2021-2022 гг).

КМК – второй после ЖМК по изученности и подготовленности к освоению вид океанического полезного ископаемого. В ходе предварительной подготовки заявочных материалов изучаются условия залегания корок, определяется мощность (толщина) и состав, оцениваются прогнозные ресурсы по категориям Р2 и Р1, проводится минералого-геохимическое изучение корковых руд, инженерно-геологические и экологические исследования. Разрабатываются гидрометаллургические, пирометаллургические и комбинированные схемы переработки корковых руд с учетом извлечения основных (Co, Mn, Ni, Cu) и попутных (Mo, Bi, Ta, Te, Pt, РЗЭ) компонентов.

Глубоководные полиметаллические сульфиды (ГПС) – третий вид океанического полезного ископаемого, привлекающий пристальное внимание как ресурсный объект океана. В настоящее время открыто более 120 глубоководных сульфидных проявлений.

В данный момент происходит раздел минеральных ресурсов морского дна активными геологоразведочными и коммерческими организациями «на глазах» всего Мира с закреплением прав на разведку рудных объектов и последующее их освоение.

Российские геологи начали работать на глубоководные сульфиды в 1985 г, сначала в районе Восточно-Тихоокеанского Поднятия, а затем сконцентрировали свои исследования в Северо-Атлантическом хребте, в интервале 0-40с.ш., где были открыты крупные рудные объекты, такие как ТАГ (1985, США). К настоящему моменту в регионе выявлено более 10 скоплений сульфидных руд, в т.ч. открытие шести из них является заслугой россиян (таблица 2).

Таблица 2.

Рудные объекты ГПС, открытые российскими геологами в САХ

(данные ПМГРЭ и ВНИИОкеангеология).

| Название объектов ГПС | Состав руд |  |  |  | Прогнозные ресурсы, млн. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu, % | Zn, % | Au, г/т | Ag, г/т |  |
| Рудный узел Ашадзе - 1258с.ш. | 9,69 | 1,11 | 4,23 | 15,28 | 6,7 (Р2+Р3) |
| Рудное поле Семенов - 1331с.ш. | 0,49 | 0,17 | 1,13 | 14,52 | 13,1 (Р3) |
| Рудный узел Логачев - 1445с.ш. | 30,87 | 4,06 | 17,86 | 51,42 | 2,0 (Р2+Р3) |
| Рудное поле Краснов - 1638с.ш. | 0,35 | 0,36 | 0,53 | 8,25 | 14,0 (Р2+Р3) |
| Рудное поле Зенит-Виктория - 2008с.ш. | 2,35 | 0,72 | 0,24 | 22,72 | 8,0 (Р3) |
| Рудное поле Пюи-де-Фолль - 2030с.ш. | 6,43 | 2,52 | 0,49 | 36,24 | 12,0 (Р3) |
| Рудопроявление 2430с.ш. | 16,25 | 4,06 | 10,4 | 42,7 | 0,25 |
| Рудная постройка Мир (ТАГ) - 2608с.ш. | 8,40 | 5,52 | 4,14 | 118,6 | 9,98 |
|  |  |  |  |  | Более 66,00 млн. т сухой рудной массы |

Перечисленные объекты ГПС, открытые россиянами, составляют основу заявочного фонда на поиски и разведку, а в дальнейшем и освоение месторождений ГПС в районе САХ. Современный уровень изученности большинства скоплений ГПС может отвечать региональной стадии геологоразведочных работ, сопутствуемой детальными поисками на наиболее интересных сульфидных проявлениях.

Освоение глубоководных сульфидных руд будет способствовать укреплению национальной базы цветных металлов - Cu и Zn в условиях неуклонного снижения добычи медно-цинковых руд на Урале, тем более, что в океане сульфидные руды существенно богаче традиционных наземных источников этих металлов, по меди нередко в разы, по цинку в 1.5 раза.

Подводя итог под краткой информацией о минеральных ресурсах дна Мирового океана, отметим:

- освоение месторождения ЖМК представляется актуальным уже в самое ближайшее время; оно полностью покрывает дефицит марганца, сложившийся в этот стратегически важной национальной отрасли промышленности;

- кроме того, этот океанический объект укрепляет никелевую базу страны и будет стабилизировать ситуацию в медьдобывающей отрасли;

- содержащийся в конкрециях кобальт является важным экспортным продуктом, способным возместить снижение его извлечения при переработке беднеющих норильских Cu-Ni сульфидных руд.

- освоение месторождений КМК перспективно в плане получения экспортного кобальта, дефицитного марганца и важного для страны Ni;

- месторождения глубоководных сульфидов следует отнести к объектам второй очереди; сегодня они важный стратегический резерв, представленный уникальными медьбогатыми рудами (до 30%).

Задачей ближайших лет является закрепление в МОМД ООН Российских Заявочных объектов ГПС в районе САХ (10-30с.ш.) и объектов КМК в районе Магеллановых гор (Тихий океан). На Заявочном Участке ЖМК будут продолжены разведочные работы второго и третьего этапов. Необходимо в форсированном темпе готовить технологию и технику добычи ЖМК в промышленном масштабе, которая способна поднимать ежегодно до 3.0 млн. т сухой рудной массы. Современное состояние проблемы требует определения сроков выхода на опытную и промышленную добычу океанических конкреций, вероятно, в начале 20-х годов текущего столетия /2/.

Настает время разработки сценария освоения месторождения ЖМК, расположенного в поле Кларион-Клиппертон (Тихий океан). Необходимы предварительные геолого-экономические прикидки, с учетом географического, политического и национального факторов, определяющих в качестве наиболее вероятного местоположения один из портов Приморского края. В рамках его инфраструктуры горноперерабатывающий комбинат и мощный приемочный терминал для перегрузки огромных объемов железомарганцевой рудной массы могут явиться крупным градообразующим предприятием, способствующим общему восстановлению и развитию производительных сил всего Дальнего Востока.

Литература

1. Бежанова М.П., Кызина Л.В. Запасы и добыча важнейших видов полезных ископаемых Мира на начало 2007 г. М. 2008. 124 с.

2. Минеральные ресурсы Мирового океана. Концепция изученности и освоения (на период до 2020 г). Гл. редактор С.И. Андреев. С-Петербург. ВНИИОкеангеология. 2007. 97 с.

3. Якуцени В.П., Беневольский Б.И. Стратегические виды полезных ископаемых России и их государственные резервы. СПб. 2007. 231 с.